Техническое задание

- Выполнить восстановление фундаментной плиты:

А) Вертикальной поверхности, а именно:

- обеспылить поверхность с применением воды аппаратом высокого давления

- огрунтовать поверхность водным раствором латекса в пропорции 1:10

- забить анкера

- заармировать стальной сеткой 6 мм, шаг 50 мм.

- установить опалубку

- уложить бетон кл. В-25 на мелком заполнителе, толщиной до 150 мм., общим объемом 4,0 м.куб

Б) Горизонтальной поверхности, а именно:

- обеспылить поверхность с применением воды аппаратом высокого давления

- огрунтовать поверхность водным раствором латекса в пропорции 1:10

- забить анкера

- установить опалубку

- завязать сетку из арматуры Ø12 АЗ шаг 150

- уложить бетон кл. В-25 на мелком заполнителе, слоем до 100 мм., общим объемом 20,0 м.куб, с соблюдением проектных уклонов

- отшлифовать поверхность (убрать корочку цементного молока)

- прогрунтовать поверхность водным раствором латекса в пропорции 1:10

- выполнить стяжку 50 мм составом Эмако -5100 (универсальным, фиброармированным, с полимерными добавками), общим объемом 10,0 м.куб

- Выполнить восстановление полов:

- расшить существующие трещины и заделать бетонным раствором

- отфрезеровать существующие полы слоем до 10 мм.

- отшлифовать

- отшпатлевать

- огрунтовать

- выполнить полиуретановое покрытие типа «Элакор», общей площадью 165 кв.м